
LAMPIRAN A
DATA UJI POROSITAS

1. Batupasir
	Kode Sampel
	No
	Berat Awal
	Berat Ring + Tanah Jenuh
	Berat Ring + Tanah Oven
	Berat Ring + Kain
	Kadar Air (w/w)
	Kadar Air (%)
	Tinggi (cm)
	Diameter (cm)
	Volume (cm3)
	BV (bulk)
	Porositas

	
BP 01 - BP 10
	1
	148.8
	157.87
	71.38
	62.19
	69.9524
	69.9524
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.10
	95.4016

	
	2
	147.8
	150.2
	74.26
	63.87
	72.7748
	72.7748
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.11
	83.7646

	
	3
	141.0
	150.8
	66.5
	59.47
	65.17
	65.17
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.08
	92.9860

	
	4
	149.5
	155.02
	70.79
	61.09
	69.3742
	69.3742
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.11
	92.9088

	
	5
	149.08
	156.03
	80.44
	62.81
	78.8312
	78.8312
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.19
	83.3785

	
	6
	148.11
	152.05
	66.9
	59.69
	65.562
	65.562
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.08
	93.9236

	
	7
	146.22
	158.9
	90.77
	76
	88.9546
	88.9546
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.16
	75.1499

	
	8
	148.4
	155.9
	75.3
	59.81
	73.794
	73.794
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.17
	88.9047

	
	9
	149.87
	156.44
	74.66
	61.17
	73.1668
	73.1668
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.15
	90.2063

	
	10
	148.81
	150.08
	79.51
	59.94
	77.9198
	77.9198
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.22
	77.8413





2. Batulempung
	Kode Sampel
	No
	Berat Awal
	Berat Ring + Tanah Jenuh
	Berat Ring + Tanah Oven
	Berat Ring + Kain
	Kadar Air (w/w)
	Kadar Air (%)
	Tinggi (cm)
	Diameter (cm)
	Volume (cm3)
	BV (bulk)
	Porositas

	
BL 01 - BL 10
	1
	154.96
	155.02
	75.66
	61.79
	74.1468
	74.1468
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.15
	87.5370

	
	2
	150.6
	152.6
	80
	61.4
	78.4
	78.4
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.21
	80.0805

	
	3
	146.44
	148.8
	82.86
	61.07
	81.2028
	81.2028
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.24
	72.7342

	
	4
	157.4
	159.09
	85.6
	60.61
	83.888
	83.888
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.28
	81.0622

	
	5
	147.06
	149.02
	72.91
	62.88
	71.4518
	71.4518
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.11
	83.9521

	
	6
	148.23
	150.8
	72.9
	60.87
	71.442
	71.442
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.13
	85.9266

	
	7
	146.51
	148.02
	74.91
	60.31
	73.4118
	73.4118
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.16
	80.6430

	
	8
	152.3
	154.06
	85.68
	63.79
	83.9664
	83.9664
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.24
	75.4256

	
	9
	147.31
	149.09
	90.04
	62.63
	88.2392
	88.2392
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.30
	65.1343

	
	10
	146.33
	148.9
	88.02
	60.96
	86.2596
	86.2596
	5.01
	4.8
	90.65882416
	0.30
	67.1529





LAMPIRAN B
DATA UJI KONDUKTIVITAS HIDROLIK
1. Batupasir
	Kode
	Viskositas (cp)
	dl (m)
	Gradien Hidrolik (i)
	Luas Penampang
[bookmark: _GoBack](A) m2
	Konduktivitas Hidrolik (m/detik)
	Debit (Q) m3/detik
	Permeabilitas

	
	
	
	
	
	
	
	Darcy
	Md

	BP 01
	0.953
	0.169
	1.213017751
	1.2062624
	1,02 × 10-8
	0.002049
	0.056995
	56.99455616

	BP 02
	0.953
	0.169
	1.213017751
	1.2062624
	3,07 × 10-9
	0.001929
	0.053667
	53.66705459

	BP 03
	0.953
	0.153
	1.339869281
	1.2062624
	4,27 × 10-9
	0.002874
	0.065514
	65.51412073

	BP 04
	0.953
	0.18
	1.138888889
	1.2062624
	1,77 × 10-8
	0.005001
	0.157804
	157.8042806

	BP 05
	0.953
	0.18
	1.138888889
	1.2062624
	2,17 × 10-9
	0.001324
	0.041789
	41.78888047

	BP 06
	0.953
	0.171
	1.198830409
	1.2062624
	3,10 × 10-9
	0.001944
	0.055357
	55.35699815

	BP 07
	0.953
	0.199
	1.030150754
	1.2062624
	1,54 × 10-9
	0.002013
	0.077622
	77.62223605

	BP 08
	0.953
	0.183
	1.120218579
	1.2062624
	1,56 × 10-9
	0.000931
	0.030379
	30.37895303

	BP 09
	0.953
	0.115
	1.782608696
	1.2062624
	9,99 × 10-9
	0.010552
	0.135899
	135.8989301

	BP 10
	0.953
	0.194
	1.056701031
	1.2062624
	3,51 × 10-9
	0.003833
	0.140496
	140.495637





	Kode
	Viskositas    (cp)
	dl (m)
	Gradien Hidrolik (i)
	Luas Penampang (A) m2
	Konduktivitas Hidrolik (m/detik)
	Debit (Q) m3/detik
	Permeabilitas

	
	
	
	
	
	
	
	Darcy
	Md

	BL 01
	0.953
	0.1
	2.05
	1.2062624
	3,89 × 10-8
	0.009086
	0.088485
	88.48504585

	BL 02
	0.953
	0.171
	1.198830409
	1.2062624
	3,66 × 10-9
	0.001603
	0.04565
	45.65023532

	BL 03
	0.953
	0.155
	1.322580645
	1.2062624
	4,93 × 10-9
	0.002455
	0.05744
	57.44007155

	BL 04
	0.953
	0.182
	1.126373626
	1.2062624
	1,01 × 10-8
	0.008662
	0.279408
	279.4080237

	BL 05
	0.953
	0.182
	1.126373626
	1.2062624
	2,67 × 10-9
	0.001063
	0.034304
	34.30407789

	BL 06
	0.953
	0.173
	1.184971098
	1.2062624
	3,73 × 10-9
	0.001596
	0.046504
	46.50400736

	BL 07
	0.953
	0.201
	1.019900498
	1.2062624
	4,49 × 10-9
	0.000683
	0.026882
	26.8815633

	BL 08
	0.953
	0.185
	1.108108108
	1.2062624
	1,91 × 10-9
	0.000755
	0.025152
	25.15228167

	BL 09
	0.953
	0.115
	1.782608696
	1.2062624
	1,36 × 10-8
	0.00774
	0.099687
	99.68735185

	BL 10
	0.953
	0.196
	1.045918367
	1.2062624
	8,35 × 10-9
	0.001596
	0.059722
	59.7224479


2. Batulempung

